面向煤制气副产轻烃深度除臭的负载型催化剂氧化机制：从单分子活化到真实油品中多元硫/氮共转化网络

引言

煤制气（Coal-to-Gas, CTG）作为我国能源结构清洁转型的重要战略方向，近年来得到了快速发展。以煤制天然气（SNG）和煤制甲醇为代表的煤基合成气路线，通过煤气化–变换–净化–甲烷化（或羰基合成）工艺链，将我国丰富的煤炭资源转化为高附加值的清洁能源和化工原料。然而，在煤气化及后续合成过程中，原料煤中所含的硫、氮元素不可避免地部分转化进入副产轻烃物流中，生成以 C₁–C₄ 饱和烃为主体、同时含有微量不饱和烃及复杂极性杂质的混合气体。这类副产轻烃（主要成分为甲烷、乙烷、丙烷及少量丁烷）既是下游化工高值化利用（如乙烯裂解原料、甲基叔丁基醚 MTBE 合成、乙炔氢氯化等）的关键中间体，也是管道天然气入网前必须精制的目标产品。

副产轻烃中的微量硫/氮杂质虽然含量通常仅为 ppm 至 ppb 量级，却因其极低的嗅觉阈值和对催化剂的强毒性而对下游应用构成严重制约。以硫醇（如甲硫醇、乙硫醇）为代表的含硫化合物具有强烈的恶臭气味，即使在 ppb 浓度下也可被人类鼻腔感知；含氮化合物如吡啶、吲哚等同样具有刺激性气味，且其碱性特征可导致后续加氢催化剂酸性位点的不可逆毒化。此外，噻吩类化合物（噻吩、苯并噻吩、二苯并噻吩等）虽气味相对较弱，但其化学稳定性高、难以通过常规物理吸附脱除，是深度精制阶段的主要挑战。因此，实现副产轻烃的深度除臭与精制，不仅是保障下游化工过程长周期稳定运行的必要前提，也是满足日益严格的环保排放标准（如《天然气》GB 17820-2018 中对总硫含量 ≤ 20 mg·m⁻³ 的要求）的核心环节。

传统的加氢脱硫（Hydrodesulfurization, HDS）技术在炼油工业中已有数十年工业化应用经验，其通过在 CoMo/Al₂O₃ 或 NiMo/Al₂O₃ 等硫化物催化剂上通入氢气，将有机硫化物转化为 H₂S 后脱除。然而，将 HDS 技术直接移植到煤制气副产轻烃的深度除臭场景时，暴露出多重局限性：其一，HDS 对噻吩类及空间位阻型硫化物（如 4,6-二甲基二苯并噻吩）的加氢转化率显著下降，在常规工业条件下难以将硫含量降至 ppm 以下；其二，HDS 过程需要高压氢气（通常 3–8 MPa）和较高温度（300–400 °C），能耗成本高昂，且对轻烃中大量饱和烷烃存在不必要的竞争加氢风险；其三，煤制气轻烃体系中往往伴随较高浓度的烯烃组分，HDS 条件下的烯烃过度加氢将导致下游聚合级产品的单体的收率损失。

鉴于上述挑战，催化选择性氧化脱硫（Catalytic Oxidative Desulfurization, CODS）作为一种新兴的精制技术受到广泛关注。CODS 的核心思想是利用过渡金属氧化物或多酸（Heteropolyacids, HPA）等负载型催化剂活化过氧化氢、有机过氧化物或分子氧等氧化剂，在温和条件（室温至 100 °C，常压）下将难脱除的有机硫化物选择性氧化为极性更强的砜类和亚砜类化合物，随后通过液–液萃取、吸附或极性膜分离等手段将其从非极性烃相中脱除。CODS 技术的突出优势在于：① 对噻吩类硫化物的极高氧化活性，可在常压低温条件下实现脱硫率 > 99.9%；② 良好的化学选择性，饱和烷烃在此条件下几乎不发生氧化副反应；③ 无需高压氢气，操作安全性和经济性显著优于 HDS。

尽管 CODS 技术在实验室尺度取得了丰硕成果，但现有研究大多聚焦于模拟油品体系中的单分子或双分子模型化合物，对煤制气副产轻烃这一特定体系的系统性认识仍存在明显不足。具体而言，当前领域面临以下核心科学问题：

（1）污染物形态认知碎片化。 煤制气副产轻烃中的硫/氮杂质种类繁杂，涵盖硫醇、硫醚、二硫化物、噻吩类以及吡啶类、吡咯类等氮化物，不同形态化合物在轻烃各馏分中的分布规律及其恶臭贡献权重尚缺乏系统梳理。

（2）单分子活化机制与真实体系之间的鸿沟。 大量关于 CODS 的报道基于单一硫化物模型体系，揭示了活性中心的电子转移路径和过渡态结构。然而，当从单分子体系扩展到包含数十种硫化物、氮化物、烯烃及芳烃的真实轻烃混合物时，多组分竞争吸附、共转化网络及基质效应将如何改变单分子层面的反应路径，目前仍缺乏深入的机理阐释。

（3）抗干扰催化剂设计的理论指导不足。 含氮化合物的碱性毒化、烯烃的竞争环氧化以及微量水对催化剂表面润湿性的调控，均显著影响 CODS 过程的长期稳定性和选择性。如何基于对多元共转化网络的深入理解，设计出兼具高脱硫选择性和抗氮/抗烯烃干扰能力的负载型催化剂，是当前亟待突破的技术瓶颈。

本文旨在系统综述面向煤制气副产轻烃深度除臭的负载型催化剂氧化机制研究进展，重点围绕从单分子活化到真实油品中多元硫/氮共转化网络的理论框架展开论述。首先，解析煤制气副产轻烃中恶臭微量硫/氮污染物的赋存形态及其协同效应；其次，深入探讨负载型催化剂上单分子硫/氮化合物的微观氧化机制，包括活性中心构建、氧化剂活化历程及单分子反应动力学；进而，从同质竞争、异质干扰和基质效应三个维度，构建真实轻烃体系中多元硫/氮共转化网络的理论模型；最后，总结催化剂失活机制与再生策略，并对未来抗氮、抗烯烃干扰的高选择性负载型催化剂的设计方向进行展望。本文期望为煤制气副产轻烃深度除臭技术的理论深化与工程应用提供系统的参考框架。

一、 煤制气副产轻烃中恶臭微量硫/氮污染物的形态解析

煤制气副产轻烃中的硫/氮杂质来源于原料煤中有机硫和有机氮在高温气化及催化合成过程中的热解转化。煤中的硫元素主要以无机硫（黄铁矿硫 FeS₂、硫酸盐硫）和有机硫（硫醇、硫醚、噻吩等）形式存在，而氮元素则以吡啶型氮、吡咯型氮及季氮等形式嵌入煤大分子芳香结构中。在煤气化（温度 1300–1500 °C）和催化合成（温度 200–400 °C）过程中，这些杂原子化合物经历复杂的裂解–重组反应，最终部分以气态硫化物和氮化物形式进入副产轻烃物流。由于轻烃组分（C₁–C₄ 饱和烃）本身化学惰性高、极性低，其中溶解的微量硫/氮杂质表现出极强的活性和感官危害性，成为制约下游应用的”短板因子”。

1.1 硫化物赋存形态及其分布特征

煤制气副产轻烃中的硫化物种类繁多，按化学结构可划分为脂肪族硫化物和芳香族硫化物两大类，前者主要包括硫醇和硫醚，后者以噻吩及其衍生物为主。不同结构硫化物在轻烃各馏分中的分布与其沸点和极性密切相关，呈现出明显的沸点梯度关联。

硫醇（Mercaptans） 是最具恶臭特征的硫化物类别。甲硫醇（CH₃SH，沸点 5.95 °C）和乙硫醇（C₂H₅SH，沸点 35.0 °C）是煤制气副产轻烃中最常见的脂肪族硫醇。硫醇类化合物的嗅觉阈值极低——甲硫醇的嗅觉阈值约为 0.0013 ppm（1.3 ppb），乙硫醇更是低至 0.0004 ppm（0.4 ppb），这意味着即使含量在 ppb 量级，也足以产生令人难以忍受的恶臭。硫醇的形成机制主要归因于煤气化过程中煤大分子骨架中 C–S 键的热断裂以及 H₂S 与相应烷基自由基的加成反应：

R⋅+H2S→catRSH+H⋅

其中 R· 代表由烃类裂解产生的甲基、乙基等烷基自由基。由于硫醇的沸点与轻烃主体组分（甲烷沸点 –161.5 °C、乙烷 –88.6 °C、丙烷 –42.1 °C）较为接近，其在轻烃各馏分中的分配系数受操作温度和压力的显著影响，通常在 C₂ 及以上馏分中富集程度更高。

硫醚（Sulfides） 包括二甲硫（DMS, (CH₃)₂S，沸点 37 °C）、甲乙硫（EMS, CH₃SC₂H₅，沸点 67 °C）等。硫醚的恶臭强度略低于同碳数硫醇，但仍具有明显的刺激性气味。在煤制气体系中，硫醚主要由 COS 和 CS₂ 中间体的加氢转化生成：

COS+2H2→CH3SH+H2O

CH3SH+CH3OH→(CH3)2S+H2O

二硫化物（Disulfides） 如二甲基二硫（DMDS, CH₃SSCH₃，沸点 109 °C）和二乙基二硫（DEDS, C₂H₅SSC₂H₅，沸点 163 °C）在轻烃中的含量通常较低，但由于其较高的沸点和较强的氧化活性，在后续储存和运输过程中可能作为硫醇的氧化产物逐渐积累。DMDS 的嗅觉阈值约为 0.003 ppm，是重要的异味贡献因子。

噻吩类（Thiophenes） 是煤制气副产轻烃中最难脱除的硫化物类别，包括噻吩（Thiophene, bp 84 °C）、苯并噻吩（BTH, bp 220 °C）和二苯并噻吩（DBT, bp 304 °C）及其烷基取代衍生物。与脂肪族硫化物不同，噻吩类化合物具有芳香性共轭结构，C–S 键能高达 ~293 kJ·mol⁻¹，远高于硫醇中 C–S 键的 ~272 kJ·mol⁻¹，这使其在加氢条件下表现出极高的化学稳定性。噻吩在轻烃中的来源主要涉及煤气化高温区中煤芳香结构的碎片化重组——煤中大分子芳香片层边缘的含硫杂环在高温下脱落并进入气相，经冷却后以噻吩及其衍生物的形式存在于轻烃馏分中。

值得注意的是，噻吩类硫化物虽然嗅觉阈值（约 10–50 ppm）远高于硫醇类，因而在”恶臭”感官层面贡献较小，但其在催化氧化脱硫中的难脱除性使其成为 CODS 技术的主要作用对象。在煤制天然气入网标准中，噻吩类总硫含量通常被单独控制，要求 ≤ 0.1 mg·m⁻³。

表 1 总结了煤制气副产轻烃中主要硫化物的物理化学性质及分布特征。

表 1 煤制气副产轻烃中主要硫化物的理化性质与分布特征

| 硫化物名称 | 化学式 | 沸点/°C | 嗅觉阈值/ppm | C 分布倾向 | 氧化难易 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲硫醇 | CH₃SH | 5.95 | 0.0013 | C₁–C₂ | 易 |
| 乙硫醇 | C₂H₅SH | 35.0 | 0.0004 | C₂–C₃ | 易 |
| 二甲硫 | (CH₃)₂S | 37 | 0.01 | C₂ | 易 |
| 二甲基二硫 | CH₃SSCH₃ | 109 | 0.003 | C₃ | 中 |
| 噻吩 | C₄H₄S | 84 | 10–50 | C₂–C₄ | 难 |
| 苯并噻吩 | C₈H₆S | 220 | 极低 | C₄+ | 较难 |
| 二苯并噻吩 | C₁₂H₈S | 304 | 极低 | C₄+ | 极难 |

1.2 氮化物赋存形态及其共存现状

与硫化物类似，煤制气副产轻烃中的氮化物也呈现复杂的结构多样性，按碱性强弱可分为碱性氮化物和非碱性氮化物两大类。

碱性氮化物 主要包括吡啶（Pyridine, C₅H₅N, bp 115 °C）、喹啉（Quinoline, C₉H₇N, bp 237 °C）及其烷基取代衍生物。吡啶类化合物的氮原子上具有孤对电子，pKb 值约为 8.8（吡啶），表现出中等强度的碱性。这种碱性特征使其在负载型催化剂的酸性活性位点上发生强化学吸附，是导致催化剂酸性位中毒的主要元凶。喹啉及其衍生物由于分子体积更大、共轭程度更高，在轻烃中的分配倾向于重馏分（C₄+），但其碱性毒化能力同样显著。

非碱性氮化物 主要包括吡咯（Pyrrole, C₄H₅N, bp 130 °C）、吲哚（Indole, C₈H₇N, bp 254 °C）及其烷基衍生物。吡咯类化合物中氮原子的孤对电子参与了五元环的 π 共轭体系，导致其碱性极弱（pKb ≈ 13.6），在催化剂表面主要通过 π–π 相互作用或与活性金属中心的 d 轨道配位发生吸附。虽然非碱性氮化物的毒化能力弱于碱性氮化物，但在真实轻烃体系中，其与碱性氮化物共存时的协同效应不容忽视。

煤制气副产轻烃中氮化物的形成机制与煤气化过程中煤大分子骨架中吡啶型和吡咯型氮的热解脱除密切相关。研究表明，在 800–1200 °C 的气化温度区间内，煤中约 60%–80% 的有机氮转化为 NH₃ 和 HCN 等气态产物，其余部分则以杂环氮化物形式进入液态和固态产物。对于副产轻烃而言，部分吡啶和吲哚前驱体在合成气催化转化的中低温段（200–400 °C）通过 Diels-Alder 型环化和脱氢反应生成，最终随轻烃冷凝而被夹带。

表 2 总结了煤制气副产轻烃中主要氮化物的理化性质。

表 2 煤制气副产轻烃中主要氮化物的理化性质

| 氮化物名称 | 结构类型 | 化学式 | 沸点/°C | pKb | C 分布倾向 | 毒化能力 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 吡啶 | 碱性六元环 | C₅H₅N | 115 | 8.8 | C₃–C₄ | 强 |
| 喹啉 | 碱性稠环 | C₉H₇N | 237 | 9.0 | C₄+ | 极强 |
| 吡咯 | 非碱性五元环 | C₄H₅N | 130 | 13.6 | C₃–C₄ | 弱 |
| 吲哚 | 非碱性稠环 | C₈H₇N | 254 | 13.6 | C₄+ | 中等 |

1.3 恶臭协同效应：多组分异味重叠的化学本质

煤制气副产轻烃的恶臭并非单一组分的简单叠加，而是多种微量硫/氮化合物在极低浓度下产生的协同效应。这种协同效应的化学本质可以从以下几个层面加以理解。

嗅觉阈值叠加效应。 当多种具有恶臭的化合物共存时，即使每种组分的浓度远低于其单一嗅觉阈值，混合体系仍可能表现出可感知的恶臭。这一现象可用费希纳定律（Fechner’s Law）和斯特文森–韦伯定律（Stevens’ Power Law）描述。对于含硫混合体系，总的嗅味强度 Itotal 可近似表示为：

Itotal=i=1nki⋅Ci1/33

其中 Ci 为第 i 种硫化物的浓度，ki 为其嗅觉敏感系数（与嗅觉阈值成反比）。该公式表明，低浓度下硫醇类组分（ki 极大）对总嗅味的贡献占主导地位，但当硫醇被基本脱除后，噻吩类和氮化物组分的相对贡献将显著上升。

化学交叉反应。 在轻烃储存和运输过程中，不同硫/氮组分之间可能发生缓慢的交叉反应，生成新的异味物质。例如，硫醇在微量金属离子（Fe³⁺、Cu²⁺）催化下可被空气中的氧气氧化为二硫化物：

2RSH+12O2→Mn+RS−SR+H2O

二硫化物的嗅觉阈值虽高于硫醇，但其热稳定性更好，在后续加工中可能再次裂解为更具恶臭的硫醇片段，形成”二次恶臭释放”效应。此外，吲哚等氮化物可与硫醇发生亲核取代反应生成硫醚类衍生物，进一步增加异味成分的复杂性。

感官协同增强。 实验研究表明，硫醇与吡啶类化合物的混合体系在感官评价中表现出明显的协同增强效应——混合物的恶臭强度显著高于各组分恶臭强度的算术和。这种现象可能与不同气味受体在鼻腔中的交叉激活有关：硫醇主要激活 OR2T11 等特异性硫醇受体，而吡啶类则作用于 OR1A2 等胺类受体，两种受体信号在嗅觉皮层的整合过程中可能产生非线性放大效应。

综上可知，煤制气副产轻烃中恶臭微量硫/氮污染物的形态解析不能仅停留在单一组分的定性定量层面，而应从多组分共存体系的整体视角出发，综合考虑各组分的赋存分布、嗅觉贡献权重、交叉反应行为及感官协同效应。这为后续理解负载型催化剂在实际体系中的氧化行为提供了必要的组分认知基础。

二、 负载型催化剂上”单分子活化”的微观氧化机制

在明确煤制气副产轻烃中恶臭微量硫/氮污染物的形态组成之后，本节聚焦于负载型催化剂上单分子硫/氮化合物的催化氧化脱硫（CODS）微观机制。CODS 的核心在于通过活性中心对氧化剂的活化，生成具有高亲电性的活性氧物种，进而进攻有机硫分子中硫原子的孤对电子，实现 C–S 键的氧化断裂或极性转化。这一过程涉及活性中心的电子结构调控、氧化剂的配位活化、以及底物分子在活性位上的吸附–反应–脱附全动力学链条。以下从三个层面系统阐述单分子活化的微观机制。

2.1 活性中心构建：过渡金属氧化物与多酸的分散–配位化学

负载型 CODS 催化剂的活性中心主要由过渡金属氧化物（W、Mo、V、Ti、Nb、Ta 等）或杂多酸（Heteropolyacids, HPA）构成，其催化性能高度依赖于活性组分在多孔载体表面的分散度、配位几何构型及氧化还原特性。

过渡金属氧化物的表面配位结构。 以钨基体系为例，WOₓ/支持体催化剂在煅烧和水热处理过程中经历从孤立四面体 WO₄ 到二维多聚钨氧物种（polytungsten species）再到体相 WO₃ 的相变序列。在低钨负载量（< 3–5 wt%）条件下，钨物种以孤立的四面体配位形式锚定在载体表面，形成 W=O 端基（键长 ~1.68 Å，红外吸收峰位于 980–1000 cm⁻¹），这是氧化脱硫过程中最关键的活性氧供体位点。随着负载量增加，钨物种逐渐缩聚为二聚体（μ-氧桥连的 W–O–W 结构，红外峰位移至 920–940 cm⁻¹）和多聚体，直至超过表面覆盖阈值后结晶析出为三维体相 WO₃（红外特征峰 ~720 cm⁻¹），其催化活性显著低于分散态钨物种。这一”分散–聚合–结晶”三相转变规律同样适用于 MoOₓ、V₂Oₓ 和 TiOₓ 体系，尽管各自的临界分散阈值因金属–氧键强度和表面亲和力而异。

杂多酸（HPA）的 Keggin 结构与酸性–氧化性耦合。 磷钨酸（H₃PW₁₂O₄₀, HPW）、硅钨酸（H₄SiW₁₂O₄₀, H₄SW）等 Keggin 型杂多酸兼具超强 Brønsted 酸性和可逆的多电子氧化还原能力，是 CODS 领域中极具代表性的活性中心。HPW 的 Hammett 酸度函数 H₀ 可达 –14.2，强于浓硫酸（H₀ ≈ –12），使其不仅可作为氧化中心，还能通过质子化活化含硫底物的孤对电子。Keggin 阴离子 [XM₁₂O₄₀]ⁿ⁻ 的结构稳定性取决于中心杂原子 X（P⁵⁺、Si⁴⁺ 等）和外围过渡金属 M（W⁶⁺、Mo⁶⁺ 等）的电子效应——引入部分 Mo 替代 W（如 H₃PMo₁₂O₄₀ 或 H₃PWₓMo₁₂₋ₓO₄₀）可降低还原电位，提高 H₂O₂ 活化效率。然而，HPA 在水热条件下的浸出（leaching）问题限制了其在液–液两相体系中的循环稳定性，这也是负载型 HPA 催化剂设计的核心驱动力之一。

载体的配位锚定与界面协同效应。 载体不仅是活性组分的物理支撑，更通过金属–载体强相互作用（Strong Metal–Support Interaction, SMSI）调控活性中心的电子密度和几何构型。分子筛（如 Hβ、HY、HZSM-5）的 Brønsted 酸位可与 HPA 的酸性位产生协同，增强底物的预组织吸附；介孔 Al₂O₃ 的表面羟基（–OH）通过氢键与 HPA 的质子相互作用，形成”酸–酸”耦合界面；碳材料（如 CNT、石墨烯、活性炭）的 π 电子体系则可通过 π–d 轨道杂化调节负载金属的氧化态。此外，载体孔道的尺寸限域效应（confined effect）对活性中心的几何约束——当活性位点被限制在分子筛的 10 元环或 12 元环孔道内部时，其可及性受到孔径的选择性调控，这为后续讨论的空间选择性氧化奠定了结构基础。

表 3 汇总了常见负载型 CODS 催化剂活性中心的关键参数。

表 3 常见负载型 CODS 催化剂活性中心的结构–性能参数

| 活性组分 | 载体 | 表面配位构型 | 特征红外峰/cm⁻¹ | 最佳负载量/wt% | 主要活性氧物种 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WOₓ | SiO₂ | 孤立四面体 W(O₄) | 980 (W=O) | 3–5 | W=O, W–OOH |
| MoOₓ | TiO₂ | 四面体/八面体混合 | 900–960 (Mo=O) | 4–8 | Mo=O, Mo–OOH |
| H₃PW₁₂O₄₀ | SBA-15 | Keggin 完整结构 | 1080 (P–O), 980 (W=O) | 15–30 | H₅O₂⁺, W=O |
| VOₓ | Al₂O₃ | 四面体 VO₄ | 1030 (V=O) | 2–4 | V=O, V–OOH |
| TiOₓ (TS-1) | MCM-41 | 八面体 TiO₆ | 550–600 (Ti–O–T) | 4–6 | Ti–OOH, Ti=O |

2.2 氧化剂活化历程：从过氧物种到自由基链

CODS 过程的氧化剂主要分为两类：（i）过氧化氢（H₂O₂）和有机过氧化物（如 t-BuOOH）等亲电型氧化剂；（ii）空气/O₂ 等自由基型氧化剂。两者在活性中心上的活化路径存在本质差异。

H₂O₂ 的亲电活化路径——金属–过氧（M–OOH）物种的形成。 H₂O₂ 在过渡金属活性位上的活化遵循经典的”金属–过氧”机理。以 WOₓ/SiO₂ 体系为例，表面孤立 W=O 位点通过配位交换与 H₂O₂ 反应，生成 W–OOH 中间体：

≡W=O+H2O2⇌≡W−O−O−H+⋅OH

该步骤是一个可逆的配位平衡过程，其平衡常数 K_eq 随金属中心的 Lewis 酸性增强而增大。生成的 W–OOH 物种中，末端 O–O 键因金属 d 轨道的电子反馈而被削弱（键级从 H₂O₂ 中的 ~1.0 降至 ~0.7），使其成为高亲电性的活性氧供体。进一步的质子转移可导致 W=O–O⁻（过氧阴离子）或 W⁵⁺–OOH•（自由基型过氧物种）的生成，二者均可对噻吩类硫化物的硫原子发起亲电进攻。

对于杂多酸体系，HPA 的 Brønsted 酸位（H⁺）对 H₂O₂ 的质子化是活化第一步：

H3PW12O40+H2O2⇌[H4PW12O40]++HO2−

质子化后的 H₂O₂（H₃O₂⁺）极易异裂生成亲电性极强的·OH 自由基和 H₂O，·OH 自由基的氧化电位高达 2.80 V（vs. SHE），是已知最强的氧化剂之一。在 HPA 体系中，·OH 的生成速率受 pH 值和 H₂O₂ 浓度的双重调控——当 H₂O₂ 过量时，·OH 之间可能发生复合反应（·OH + ·OH → H₂O₂）而降低有效利用率，因此优化 H₂O₂/底物摩尔比是 HPA 体系的关键工艺参数。

t-BuOOH 的空间位阻调控效应。 与 H₂O₂ 相比，叔丁基过氧化氢（t-BuOOH）由于其庞大的叔丁基空间位阻，在活性位上的配位模式更加可控——t-BuOOH 优先通过其过氧端与金属中心配位，生成 M–O–O–tBu 中间体，该中间体的 O–O 键解离能（~35 kcal·mol⁻¹）低于 H₂O₂ 衍生物种（~45 kcal·mol⁻¹），因此在较低温度下即可活化。更重要的是，t-BuOOH 的庞大体积使其对含硫底物的空间选择性更为敏感：噻吩（平面分子，动力学直径 ~5.8 Å）可顺利接近被位阻屏蔽的金属中心，而 4,6-二甲基二苯并噻吩（DMDT，动力学直径 ~7.2 Å）则因空间排斥而反应速率骤降。这一空间选择性特征在分子筛限域体系中尤为显著。

O₂/空气的自由基链式活化路径。 以分子氧为氧化剂的 CODS 体系不涉及金属–过氧中间体的直接配位，而是通过金属中心（如 V⁵⁺/V⁴⁺、Cu²⁺/Cu⁺ 氧化还原对）的单电子转移（SET）引发自由基链反应：

Mn++O2⇌M(n+1)+−O2•−

M(n+1)+−O2•−+RH→Mn++ROO⋅+H⋅

ROO⋅+R′SH→ROOH+R′S⋅

R′S⋅+O2→R′SO2⋅→R′SO2H→R′SO2R′

该链式机理涉及超氧阴离子（O₂•⁻）、烷氧自由基（ROO•）和硫自由基（R’S•）等多种活性中间体。其中，引发速率决定步骤（RDS）是 O₂ 在金属位点上的单电子还原，其活化能垒取决于金属中心的还原电位。V₂O₅/TiO₂ 体系因 V⁵⁺/V⁴⁺ 氧化还原对的适中电位（E° ≈ 1.0 V vs. SHE）而被认为是 O₂ 活化效率最高的体系之一。

2.3 单分子反应动力学：吸附构型、过渡态与亲电进攻路径

在明确了活性中心和氧化剂的微观结构后，本节从单分子层面解析含硫底物在活性位上的吸附–反应动力学。以噻吩（Thiophene, Th）在 WOₓ/SiO₂ 催化剂上的 H₂O₂ 氧化为例，该过程可分解为三个基元步骤：

Step 1：噻吩在 W=O 位点上的预吸附。 噻吩分子通过其硫原子的孤对电子与表面 W=O 位点的 W 中心发生配位吸附，形成 η¹(S)-配位构型。DFT 计算表明，噻吩–W 配位键的结合能约为 –15 至 –25 kJ·mol⁻¹（取决于载体极性和相邻钨物种的缩聚程度），吸附构型中噻吩环平面与 W=O 键轴呈 ~30°–60° 的倾斜角，以使硫原子的孤对电子轨道最大化地指向 W 中心的空 d 轨道。

Step 2：过氧亲电进攻与 C–S 键极化。 表面 W–OOH 物种中的末端氧原子作为亲电中心，向噻吩硫原子的孤对电子发起进攻，经过一个四中心过渡态（TS），形成环氧化中间体——噻吩 S-氧化物（thiopyran S-oxide）：

W−O−O−H+C4H4S→[TS]→W−OH+C4H4S(O)

过渡态的结构特征为：亲电氧原子与硫原子之间的距离（d_O–S）约为 2.0–2.3 Å（介于范德华接触和共价键之间），同时 O–O 键被拉长至 ~1.45 Å（H₂O₂ 自由态为 1.48 Å，但键级已显著降低），表明 O–O 键的断裂与 S–O 键的形成在 TS 中同步进行。DFT 计算（B3LYP/6-311+G(d,p) 水平）给出的该步骤活化能垒为 45–75 kJ·mol⁻¹，是整个反应的动力学决速步。

Step 3：S-氧化物向亚砜/砜的进一步氧化。 噻吩 S-氧化物（亚砜态）可进一步与第二个 W–OOH 物种反应，生成噻吩砜（sulfoxide → sulfone）：

C4H4S(O)+W−O−O−H→C4H4SO2+W−OH

第二步氧化的能垒通常低于第一步（~30–55 kJ·mol⁻¹），因为 S-氧化物中硫原子的电子云密度已因第一个 S–O 键的形成而降低，使其更容易受到第二个亲电氧的进攻。实验观察表明，在 H₂O₂ 过量的条件下，噻吩的最终氧化产物几乎全部为噻吩砜（ThO₂），仅有痕量的噻吩亚砜（ThO）残留。

取代噻吩的动力学差异。 苯并噻吩（BTH）和二苯并噻吩（DBT）的氧化动力学遵循相同的基本路径，但因共轭程度的递增而表现出不同的能垒趋势。噻吩环上引入苯环后，硫原子的电子云密度因苯环的吸电子共轭效应（–M 效应）而降低，使得亲电进攻的能垒升高：噻吩（ΔE_a ≈ 50 kJ·mol⁻¹）< 苯并噻吩（ΔE_a ≈ 65 kJ·mol⁻¹）< 二苯并噻吩（ΔE_a ≈ 80 kJ·mol⁻¹）。然而，4,6-二甲基二苯并噻吩（DMDT）的情况更为复杂——甲基的给电子诱导效应（+I）部分抵消了苯环的吸电子共轭效应，使 C4 和 C6 位硫原子的电子云密度回升，但同时引入了严重的空间位阻，导致其实际氧化速率在某些体系中反而高于未取代的 DBT。这一”电子效应 vs 位阻效应”的竞争关系是 CODS 催化剂分子设计中的核心考量因素。

含氮化合物的竞争吸附动力学。 吡啶等碱性氮化物在 W=O 位点上的吸附以 N→W 配位模式进行，其吸附能（–40 至 –60 kJ·mol⁻¹）显著强于噻吩（–15 至 –25 kJ·mol⁻¹）。这意味着在硫/氮共存体系中，氮化物将优先占据大部分活性位点，导致硫化物的有效吸附浓度骤降。这一竞争吸附现象是含氮体系氧化脱硫效率大幅下降的根本原因，将在第三部分深入讨论。

三、 从单分子到真实油品：多元硫/氮共转化网络与竞争机制

单分子层面的氧化机制研究为理解 CODS 过程提供了微观基础，但煤制气副产轻烃并非简单的模型化合物溶液，而是包含数十种硫化物、氮化物、烯烃、芳烃及微量水分的复杂混合物。在这一真实基质中，不同组分之间的竞争吸附、交叉氧化和基质效应将单分子反应路径编织成一个高度交织的”共转化网络”（Co-conversion Network）。本节从同质竞争、异质干扰和真实基质效应三个维度，系统阐述多元硫/氮共转化网络的构建逻辑和动力学特征。

3.1 同质竞争：不同结构硫化物对催化活性位的竞争吸附与氧化速率差异

在含有多组分硫化物的体系中，不同结构的硫化物将竞争有限的催化活性位点，其竞争结果取决于吸附平衡常数 K_ads 和本征反应速率常数 k_r 的乘积（即竞争因子 φ = K_ads × k_r）。

硫醇 vs. 噻吩的竞争格局。 硫醇（RSH）因硫原子 sp³ 杂化、孤对电子可及性高，在活性位上的吸附平衡常数显著大于噻吩（K_ads,ThSH >> K_ads,Thiophene）。同时，硫醇的本征氧化速率常数 k_r 也比噻吩高 1–2 个数量级——这是因为硫醇的 S–H 键能（~365 kJ·mol⁻¹）低于噻吩中 C–S 键的键能（~293 kJ·mol⁻¹，但需克服芳香稳定化能 ~150 kJ·mol⁻¹），且硫醇的氧化产物（磺酸 RSO₃H 或二硫化物 RSSR）的极性远大于噻吩亚砜/砜，更易被极性溶剂萃取脱除。因此，在硫醇与噻吩共存的体系中，硫醇优先被氧化脱除，这一现象在实验上表现为”硫醇去除率 > 99%，而噻吩去除率仅在 30%–60%“的竞争脱除曲线。

噻吩同系物的竞争排序。 在噻吩、苯并噻吩和二苯并噻吩三者共存时，竞争吸附顺序通常为 DBT > BTH > Thiophene（因共轭面积增大导致 π–π 相互作用增强），但本征氧化速率顺序则相反——Thiophene > BTH > DBT（因芳香稳定化能和空间位阻递增）。两者的综合竞争因子决定了最终的脱除优先级：在低 H₂O₂ 用量条件下，噻吩优先被氧化；当 H₂O₂ 过量时，DBT 才能被充分脱除。这一竞争排序对 CODS 工艺的氧化剂计量控制具有重要指导意义。

3.2 异质干扰与共转化：含氮化合物对硫化物氧化反应的抑制效应

含氮化合物对硫化物氧化反应的抑制是煤制气副产轻烃 CODS 过程中最为突出的技术挑战。抑制效应可从 Brønsted 酸位毒化和 Lewis 酸位占据两个层面理解。

碱性氮对 Brønsted 酸位的不可逆毒化。 在 HPA 负载型催化剂体系中，HPA 的超强 Brønsted 酸性（H₀ ≈ –14）是其活化 H₂O₂ 生成·OH 自由基的关键。吡啶和喹啉等碱性氮化物通过 N 原子的孤对电子与 HPA 的质子位（H⁺）发生强酸碱中和反应，形成稳定的吡啶鎓盐（C₅H₅NH⁺[PW₁₂O₄₀]³⁻）：

H3PW12O40+C5H5N→C5H5NH++[HPW12O40]2−

该反应的平衡常数 log K ≈ 11.6（吡啶 pKa = 5.2，HPA 表观 pKa ≈ –14），意味着在热力学上几乎完全偏向产物方向。一旦 HPA 的质子位被碱性氮占据，H₂O₂ 的质子化路径被阻断，·OH 自由基的生成速率骤降 1–2 个数量级，导致硫化物氧化效率急剧下降。实验数据表明，当体系中吡啶浓度达到 50 ppm 时，噻吩的氧化脱除率从 98% 降至 45% 以下。

Lewis 酸性金属位点的占据与配位饱和。 对于 WOₓ/SiO₂ 等以金属 Lewis 酸位为活性中心的催化剂，碱性氮化物通过 N→W 配位占据表面钨位点。由于 N→W 配位键的键能（~80–120 kJ·mol⁻¹）显著高于 S→W 配位键（~40–60 kJ·mol⁻¹），吡啶等氮化物在竞争吸附中占据绝对优势。更严重的是，氮化物在活性位上的吸附具有较强的不可逆性——在常温常压下即使通入惰性气体吹扫，被吡啶占据的钨位点也难以恢复活性，这与硫醇在活性位上的可逆吸附形成鲜明对比。

共转化网络中的同步活化路径。 尽管碱性氮化物对硫化物氧化具有强烈的抑制效应，但近年来的原位红外（in situ DRIFT）和 DFT 计算研究表明，在特定的催化剂设计下，硫/氮共转化也可能走出一条”化阻力为助力”的新路径。例如，在双功能催化剂（如 Hβ 分子筛负载 HPA）中，分子筛的 Brønsted 酸位可选择性吸附并质子化碱性氮化物，而 HPA 的氧化位点则专司硫化物氧化——通过酸–氧化位点的空间分离，实现了硫/氮的”并行共转化”而非”竞争抑制”。此外，某些过渡金属中心（如 Nb⁵⁺、Zr⁴⁺）对氮化物的配位能力弱于 W⁶⁺、Mo⁶⁺，但对其表面硫化物的氧化活性却不显著降低，这为”抗氮”催化剂的设计提供了新的思路。

3.3 真实基质效应：烯烃、芳烃与水分的协同干扰

真实煤制气副产轻烃中除了硫/氮杂质外，还含有微量烯烃（乙烯、丙烯、丁烯）、芳烃（苯、甲苯、二甲苯）和水分，这些组分通过竞争氧化、溶剂化作用和表面润湿性调控三种途径深刻影响 CODS 过程的效率。

烯烃的竞争环氧化。 烯烃分子中的 C=C 双键是亲电氧物种的另一个高效受体。H₂O₂ 在金属活性位上活化生成的过氧物种（M–OOH）可同时进攻烯烃生成环氧化物（epoxide）：

M−O−O−H+R−CH=CH−R′→M−OH+R−CH(O)CH−R′

环氧化反应与硫化物氧化反应共享同一活性氧物种，因此在烯烃含量较高的轻烃体系中，有效氧化剂的”分流”将显著降低硫化物的氧化转化率。DFT 计算表明，丙烯在 WOₓ/SiO₂ 上的环氧化能垒（~35 kJ·mol⁻¹）低于噻吩的氧化能垒（~50 kJ·mol⁻¹），这意味着烯烃将优先消耗活性氧物种。解决策略包括：① 在 CODS 前增设烯烃选择性加氢预处理段，将烯烃转化为饱和烷烃；② 开发对烯烃环氧化惰性但对硫化物氧化高活性的”选择性过氧物种”（如通过载体孔道尺寸调控过氧物种的空间可及性）。

芳烃的溶剂化效应与传质限制。 芳烃组分（尤其是甲苯和二甲苯）在轻烃体系中扮演”极性溶剂”的角色——其 π 电子云可与含硫底物的硫原子产生 π–S 相互作用，降低硫化物在活性位上的有效吸附浓度。此外，芳烃分子较大的动力学直径（苯 ~5.8 Å，甲苯 ~6.2 Å）可能在介孔载体（如 SBA-15、MCM-41）的孔道内产生传质限制，阻碍硫化物向活性位的扩散。当载体孔径与芳烃分子尺寸接近时（如 HZSM-5 的 10 元环孔道 ~5.5 Å），芳烃甚至可能完全阻塞孔口，形成”孔道封锁”效应。

微量水的表面润湿性调控。 煤制气副产轻烃中通常含有 50–500 ppm 的微量水分。水分子对 CODS 过程的影响具有双面性：一方面，水可与 H₂O₂ 竞争活性位点，形成 W–OH 物种而非 W–OOH 物种，从而降低有效氧化剂的浓度；另一方面，适量的水分子可通过氢键网络稳定 HPA 的 Keggin 结构，防止其在反应过程中降解。更重要的是，水的存在显著调控催化剂表面的亲水/疏水平衡——亲水性表面（如未改性的 SiO₂、Al₂O₃）易被水分子覆盖，导致疏水性硫化物（噻吩、BTH、DBT）的吸附受阻；而疏水性表面（如硅烷修饰的 SiO₂、碳材料载体）则可在水存在下保持对疏水性硫化物的优先吸附，维持较高的氧化效率。通过调控载体表面的硅铝比（Si/Al ratio）或接枝疏水性官能团（如 –CH₃、–CF₃），可实现催化剂表面润湿性的精准设计，这是当前 CODS 催化剂研究的前沿方向之一。

四、 深度除臭催化剂的失活机制与再生策略

负载型 CODS 催化剂在煤制气副产轻烃深度除臭的实际应用中，不可避免地经历活性衰减与失活过程。与炼油 HDS 催化剂因积碳失活的经典模型不同，CODS 催化剂的失活机制具有鲜明的氧化脱硫特色——高极性氧化产物（亚砜、砜及聚合物）在孔道内的强吸附结焦、强配位氮化物的活性位毒化、以及氧化剂残留引发的活性中心结构坍塌共同构成了多尺度、多路径的复合失活网络。理解这些失活机制并发展有效的再生策略，是实现 CODS 技术从实验室走向工业化的关键前提。

4.1 高极性氧化产物的孔道吸附结焦

砜类/亚砜类产物的强极性吸附。 CODS 过程的目标是将非极性或弱极性的有机硫化物（如噻吩、BTH、DBT）氧化为极性更强的亚砜（R₂SO）和砜（R₂SO₂）化合物，以便通过极性溶剂萃取脱除。然而，在液–液萃取不完全或连续流动反应体系中，部分氧化产物会残留在催化剂孔道内，通过偶极–偶极相互作用、氢键和 π–π 堆积与载体表面发生强吸附。噻吩砜（ThO₂）的偶极矩（~4.8 D）远大于噻吩亚砜（~3.2 D）和原料噻吩（~0.6 D），其在水相中的溶解度（~5 g·L⁻¹）虽高于原料，但在非极性烃相和疏水性载体表面的分配系数仍然显著不利于完全脱除。

聚合结焦的形成路径。 残留的亚砜/砜类化合物在氧化剂和活性金属中心的协同作用下，可进一步发生氧化聚合反应，生成高分子量的黑色聚合物沉积物（俗称”结焦”或”coke”）。其形成路径包括：① 亚砜的 α-C–H 键被·OH 自由基夺取生成硫中心自由基（RS•），后者相互偶联形成二硫键交联的寡聚体；② 未完全氧化的噻吩环在强氧化条件下开环生成二羰基中间体，进一步缩聚为共轭聚合物。这种聚合结焦具有两个特征：一是沉积物分子量高、极性极强，难以通过常规溶剂洗脱再生；二是结焦产物覆盖活性位点的同时堵塞载体孔道，造成”活性位掩蔽”与”传质受限”的双重失活效应。

载体孔结构的尺寸效应。 不同孔径分布的载体对结焦行为的敏感性存在显著差异。介孔载体（如 SBA-15，孔径 5–15 nm）因孔道宽敞，结焦产物多沉积在孔道入口处形成”孔颈堵塞”，失活主要表现为初期活性快速下降后趋于平稳；微孔载体（如 HZSM-5，孔径 ~0.55 nm）则因孔道狭窄，结焦产物一旦形成便深入孔道内部，导致”整体孔道填充”式的渐进失活，再生难度更大。因此，在设计 CODS 催化剂时，应根据目标硫化物的分子尺寸合理选择载体孔径——通常建议载体平均孔径 ≥ 目标硫化物分子动力学直径的 3–5 倍，以延缓结焦导致的传质恶化。

4.2 氮化物毒化机理与抗毒化构效设计

可逆毒化与不可逆毒化的区分。 含氮化合物对 CODS 催化剂的毒化可分为可逆（暂时性）和不可逆（永久性）两种类型，其本质差异在于氮化物与活性位点的作用力类型和结合强度。

可逆毒化主要发生在氮化物通过较弱的物理吸附（van der Waals 力，~10–20 kJ·mol⁻¹）或弱 Lewis 配位（~30–50 kJ·mol⁻¹）占据活性位点的情形。例如，吡咯等非碱性氮化物在 WOₓ/SiO₂ 表面的吸附主要依赖 N 原子孤对电子与 W 中心的弱配位，其吸附能在 30–50 °C 下可通过惰性气体吹扫或温和加热（< 150 °C）实现脱附，活性得以部分恢复。

不可逆毒化则源于碱性氮化物（吡啶、喹啉等）与催化剂 Brønsted 酸位或强 Lewis 酸位之间的强酸碱反应或强配位键合（结合能 > 80 kJ·mol⁻¹）。如前文所述，吡啶与 HPA 的质子位发生酸碱中和生成稳定的吡啶鎓盐，该过程在热力学上几乎不可逆——即使在 200 °C 以上的高温惰性气氛下焙烧，吡啶鎓盐也会先分解为吡啶和 H₂O，但 HPA 的质子位在分解过程中可能因局部 pH 剧变而发生结构重排，导致部分 Keggin 结构崩塌。

抗毒化催化剂的构效设计原则。 针对氮化物毒化问题，当前研究提出了以下几条抗毒化催化剂设计策略：

策略一：空间位阻隔离法。 在活性金属中心周围引入大体积有机配体或构建限域微环境，使氮化物分子因空间位阻而无法接近活性位，而体积较小的硫化物分子仍可自由进入反应区域。例如，在 HPA 的 Keggin 阴离子外围包裹疏水性有机壳层（如硅烷化修饰），或通过分子筛的择形催化效应（shape-selective catalysis）利用孔径筛选实现硫/氮分子的空间分辨。

策略二：双功能位点协同法。 设计具有”酸位–氧化位”空间分离的双功能催化剂，其中 Brønsted 酸位（如分子筛的硅铝骨架酸位）选择性吸附并固定碱性氮化物，而氧化位（如负载的 WOₓ 或 HPA）专司硫化物氧化。通过调控酸位与氧化位的距离（通常 2–10 nm 为宜），既保证氮化物被有效隔离，又避免硫化物氧化产物扩散至酸位发生二次反应。

策略三：氧化还原可调金属中心。 选择对氮化物配位能力弱但对硫化物氧化活性高的金属中心。研究表明，Nb⁵⁺、Zr⁴⁺、Ce⁴⁺ 等金属离子对氮化物的 Lewis 配位常数比 W⁶⁺、Mo⁶⁺ 低 1–2 个数量级，同时其对 H₂O₂ 的过氧活化活性并不显著逊色。例如，Nb₂O₅/SiO₂ 催化剂在含 200 ppm 吡啶的噻吩模型油中，脱硫率仍保持在 85% 以上，而同等条件下 WOₓ/SiO₂ 的脱硫率仅 35%。

策略四：自再生酸性位点。 设计具有”质子海绵”效应的催化剂体系——在活性位附近引入弱碱性基团（如胺基、吡啶基），这些基团可选择性捕获渗入的碱性氮化物，防止其到达真正的酸性活性中心；当反应体系切换或通入酸性再生液时，被捕获的氮化物可被释放，实现活性位的自再生。

4.3 催化剂再生策略

物理再生。 通过高温焙烧（300–500 °C，空气气氛）氧化分解孔道内的有机结焦产物是 CODS 催化剂最常用的物理再生方法。该方法对聚合结焦的清除效率可达 70%–90%，但对强吸附的砜类单体（如噻吩砜）清除效果有限——噻吩砜的脱附/分解温度超过 500 °C，且在高温有氧条件下可能发生深度氧化生成 SO₂ 和 CO₂，造成活性金属的还原和结构破坏。

化学再生。 采用极性溶剂（如水、甲醇、乙腈）或稀酸/稀碱溶液浸泡洗涤，可有效溶解除去孔道内残留的亚砜/砜类单体。对于 HPA 负载型催化剂，稀 H₂SO₄ 溶液再生可同时实现氮化物脱附（酸性条件抑制吡啶的碱性配位）和 Keggin 结构的修复（补充质子）。化学再生的优点在于条件温和、不损伤催化剂骨架，但再生液的处理和活性组分的回收是工程应用中的额外负担。

组合再生。 工业实践中最有效的再生策略通常是”化学洗涤 + 高温焙烧”的组合流程：首先用极性溶剂浸泡去除可溶性氧化产物，然后在 350–400 °C 空气气氛下焙烧 2–4 h 分解残余结焦。实验表明，组合再生可使失活催化剂的活性恢复至新鲜催化剂的 90%–95%，且可循环再生 5–8 次后活性衰减不超过 15%。

结论与展望

5.1 从理论模型向工业实际的跨越瓶颈

本文系统综述了面向煤制气副产轻烃深度除臭的负载型催化剂氧化机制，从单分子活化的微观机理到真实油品中多元硫/氮共转化网络，构建了较为完整的理论框架。然而，必须清醒认识到，当前研究从”理想化的单分子模型体系”向”复杂的工业实际体系”的跨越仍面临诸多瓶颈：

瓶颈一：模型化合物与实际油品的”活性鸿沟”。 绝大多数 CODS 研究基于单一硫化物（如 DBT）在正辛烷或十六烷中的模型溶液，其硫含量通常在几百至几千 ppm 范围。而煤制气副产轻烃中的硫化物种类多达十余种、浓度跨度从 ppb 到数百 ppm，且伴随烯烃、芳烃、氮化物和微量水分的复杂基质。模型体系中获得的氧化速率常数和选择性规律在实际体系中往往发生显著偏移，这种”活性鸿沟”限制了实验室成果的工业化移植。

瓶颈二：单分子动力学与多组分共转化动力学的”维度跃迁”难题。 单分子层面的 DFT 计算和动力学建模已相当成熟，但将这些微观信息扩展到包含数十种组分、上百个基元反应的多组分共转化网络，在计算成本和数值稳定性上仍面临巨大挑战。目前尚缺乏一套能够统一描述单分子活化与多组分竞争的跨尺度动力学模型。

瓶颈三：氧化剂成本与过程经济性的”绿色悖论”。 H₂O₂ 作为 CODS 的首选氧化剂虽然环境友好、选择性高，但其制备成本（~300–500 美元/吨 50% 水溶液）显著高于 HDS 所需的氢气。在大规模工业应用中，H₂O₂ 的有效利用率（定义为参与硫化物氧化的摩尔分数）通常不足 60%，大量氧化剂被副反应消耗或随水相排放，这不仅增加了运行成本，也带来了环保压力。开发低成本、高效率、可循环的氧化剂体系是 CODS 技术工业化的另一大瓶颈。

5.2 未来高选择性负载型催化剂的设计方向

面对上述瓶颈，未来抗氮、抗烯烃干扰的高选择性负载型催化剂的设计应聚焦以下前沿方向：

方向一：单原子催化（Single-Atom Catalysis, SAC）。 将活性金属以孤立原子形式分散在载体表面，实现 100% 的原子利用率和均一的活性位点几何构型。单原子催化剂在 CODS 领域的独特优势在于：① 孤立金属中心的配位环境可通过载体精确调控，实现”一金属多位点”的定制化设计；② 单原子位点的电子密度分布均匀，有利于提高对硫化物氧化的选择性、抑制烯烃环氧化等副反应；③ 单原子位点对氮化物毒化的敏感度可通过配位数的微调实现”钝化”。目前，W₁/SiO₂、Mo₁-TiO₂、V₁-Hβ 等单原子 CODS 催化剂已在模型体系中展现出优于传统纳米颗粒催化剂的活性和选择性，但其在含氮、含烯烃真实体系中的长期稳定性仍需系统评估。

方向二：空间限域催化（Confined Catalysis）。 利用分子筛、金属有机框架（MOF）、共价有机框架（COF）等具有规则纳米孔道的材料，将活性中心限域在亚纳米尺度的孔腔内，通过空间几何约束实现对底物分子的选择性识别。例如，ZIF-8 的孔口直径（~3.4 Å）允许噻吩分子（~5.8 Å）以侧向构型进入，而更大的 DBT 分子（~7.2 Å）则受到不同程度的空间阻碍——这种”孔径筛分”效应可被用来调控不同硫化物的相对氧化速率。更先进的设计是将活性中心嵌入 MOF 的笼状空腔（如 UiO-66、HKUST-1）中，利用笼壁的疏水/亲水平衡实现对目标底物的”分子级富集”，同时阻挡水分子和极性氮化物的干扰。

方向三：仿生催化与酶启发自组装体系。 自然界中的加氧酶（如细胞色素 P450）能够在常温常压下以极高的选择性催化含硫氨基酸的氧化脱硫，其核心机制在于酶活性中心的”口袋型”疏水微环境和精确的配位几何。借鉴这一思路，设计具有”分子口袋”特征的仿生催化剂——通过有机配体自组装形成具有特定孔径和极性的纳米笼或囊泡结构，将活性金属中心包裹在疏水性内核中，使其仅能选择性结合疏水性硫化物分子，而排斥亲水性氮化物和水分。这类仿生体系在实验室尺度已展现出对 DBT 的超高选择性（S/N 原子比 > 100 的模型油中脱硫率 > 95%），但如何实现大规模可控制备和长期稳定性仍是亟待解决的工程挑战。

方向四：智能响应型催化剂。 开发对外界刺激（pH、温度、光、电场）具有响应能力的”智能”催化剂，使其在反应条件下保持高活性，在失活后可通过外部刺激触发原位再生。例如，光响应型 TiO₂ 基催化剂可在可见光激发下产生电子–空穴对，驱动 H₂O₂ 的原位活化和硫化物的光催化氧化；电场响应型 HPA 复合膜催化剂则可通过施加微弱电场调控 HPA 质子的迁移速率，实现对氧化剂消耗速率的动态匹配。这类智能催化剂代表了 CODS 技术从”静态催化”向”动态自适应催化”范式转变的前沿方向。

5.3 总结

煤制气副产轻烃的深度除臭是保障下游化工高值化利用和满足环保法规的关键环节。负载型催化剂催化选择性氧化脱硫（CODS）凭借温和的反应条件、优异的脱硫选择性和对噻吩类硫化物的强脱除能力，已成为替代传统加氢脱硫（HDS）的有力候选技术。本文从单分子活化机制出发，系统构建了”活性中心构建–氧化剂活化–单分子反应动力学–多组分共转化网络–基质效应–失活再生”的完整理论链条，并展望了单原子催化、空间限域催化、仿生催化和智能响应催化等前沿设计方向。未来研究应在深化多组分竞争吸附和共转化网络机理的基础上，加强模型体系与实际油品的桥梁构建，推动 CODS 技术从实验室走向煤制气产业的规模化应用。