# 面向煤制气副产轻烃深度除臭的负载型催化剂氧化机制：从单分子活化到真实油品中多元硫/氮共转化网络

## 引言

煤制气（Coal-to-Gas, CTG）作为我国能源结构清洁转型的重要战略方向，近年来得到了快速发展。以煤制天然气（SNG）和煤制甲醇为代表的煤基合成气路线，通过煤气化–变换–净化–甲烷化（或羰基合成）工艺链，将我国丰富的煤炭资源转化为高附加值的清洁能源和化工原料。然而，在煤气化及后续合成过程中，原料煤中所含的硫、氮元素不可避免地部分转化进入副产轻烃物流中，生成以 C₁–C₄ 饱和烃为主体、同时含有微量不饱和烃及复杂极性杂质的混合气体。这类副产轻烃（主要成分为甲烷、乙烷、丙烷及少量丁烷）既是下游化工高值化利用（如乙烯裂解原料、甲基叔丁基醚 MTBE 合成、乙炔氢氯化等）的关键中间体，也是管道天然气入网前必须精制的目标产品。

副产轻烃中的微量硫/氮杂质虽然含量通常仅为 ppm 至 ppb 量级，却因其极低的嗅觉阈值和对催化剂的强毒性而对下游应用构成严重制约。以硫醇（如甲硫醇、乙硫醇）为代表的含硫化合物具有强烈的恶臭气味，即使在 ppb 浓度下也可被人类鼻腔感知；含氮化合物如吡啶、吲哚等同样具有刺激性气味，且其碱性特征可导致后续加氢催化剂酸性位点的不可逆毒化。此外，噻吩类化合物（噻吩、苯并噻吩、二苯并噻吩等）虽气味相对较弱，但其化学稳定性高、难以通过常规物理吸附脱除，是深度精制阶段的主要挑战。因此，实现副产轻烃的深度除臭与精制，不仅是保障下游化工过程长周期稳定运行的必要前提，也是满足日益严格的环保排放标准（如《天然气》GB 17820-2018 中对总硫含量 ≤ 20 mg·m⁻³ 的要求）的核心环节。

传统的加氢脱硫（Hydrodesulfurization, HDS）技术在炼油工业中已有数十年工业化应用经验，其通过在 CoMo/Al₂O₃ 或 NiMo/Al₂O₃ 等硫化物催化剂上通入氢气，将有机硫化物转化为 H₂S 后脱除。然而，将 HDS 技术直接移植到煤制气副产轻烃的深度除臭场景时，暴露出多重局限性：其一，HDS 对噻吩类及空间位阻型硫化物（如 4,6-二甲基二苯并噻吩）的加氢转化率显著下降，在常规工业条件下难以将硫含量降至 ppm 以下；其二，HDS 过程需要高压氢气（通常 3–8 MPa）和较高温度（300–400 °C），能耗成本高昂，且对轻烃中大量饱和烷烃存在不必要的竞争加氢风险；其三，煤制气轻烃体系中往往伴随较高浓度的烯烃组分，HDS 条件下的烯烃过度加氢将导致下游聚合级产品的单体的收率损失。

鉴于上述挑战，催化选择性氧化脱硫（Catalytic Oxidative Desulfurization, CODS）作为一种新兴的精制技术受到广泛关注。CODS 的核心思想是利用过渡金属氧化物或多酸（Heteropolyacids, HPA）等负载型催化剂活化过氧化氢、有机过氧化物或分子氧等氧化剂，在温和条件（室温至 100 °C，常压）下将难脱除的有机硫化物选择性氧化为极性更强的砜类和亚砜类化合物，随后通过液–液萃取、吸附或极性膜分离等手段将其从非极性烃相中脱除。CODS 技术的突出优势在于：① 对噻吩类硫化物的极高氧化活性，可在常压低温条件下实现脱硫率 > 99.9%；② 良好的化学选择性，饱和烷烃在此条件下几乎不发生氧化副反应；③ 无需高压氢气，操作安全性和经济性显著优于 HDS。

尽管 CODS 技术在实验室尺度取得了丰硕成果，但现有研究大多聚焦于模拟油品体系中的单分子或双分子模型化合物，对煤制气副产轻烃这一特定体系的系统性认识仍存在明显不足。具体而言，当前领域面临以下核心科学问题：

（1）污染物形态认知碎片化。 煤制气副产轻烃中的硫/氮杂质种类繁杂，涵盖硫醇、硫醚、二硫化物、噻吩类以及吡啶类、吡咯类等氮化物，不同形态化合物在轻烃各馏分中的分布规律及其恶臭贡献权重尚缺乏系统梳理。

（2）单分子活化机制与真实体系之间的鸿沟。 大量关于 CODS 的报道基于单一硫化物模型体系，揭示了活性中心的电子转移路径和过渡态结构。然而，当从单分子体系扩展到包含数十种硫化物、氮化物、烯烃及芳烃的真实轻烃混合物时，多组分竞争吸附、共转化网络及基质效应将如何改变单分子层面的反应路径，目前仍缺乏深入的机理阐释。

（3）抗干扰催化剂设计的理论指导不足。 含氮化合物的碱性毒化、烯烃的竞争环氧化以及微量水对催化剂表面润湿性的调控，均显著影响 CODS 过程的长期稳定性和选择性。如何基于对多元共转化网络的深入理解，设计出兼具高脱硫选择性和抗氮/抗烯烃干扰能力的负载型催化剂，是当前亟待突破的技术瓶颈。

本文旨在系统综述面向煤制气副产轻烃深度除臭的负载型催化剂氧化机制研究进展，重点围绕从单分子活化到真实油品中多元硫/氮共转化网络的理论框架展开论述。首先，解析煤制气副产轻烃中恶臭微量硫/氮污染物的赋存形态及其协同效应；其次，深入探讨负载型催化剂上单分子硫/氮化合物的微观氧化机制，包括活性中心构建、氧化剂活化历程及单分子反应动力学；进而，从同质竞争、异质干扰和基质效应三个维度，构建真实轻烃体系中多元硫/氮共转化网络的理论模型；最后，总结催化剂失活机制与再生策略，并对未来抗氮、抗烯烃干扰的高选择性负载型催化剂的设计方向进行展望。本文期望为煤制气副产轻烃深度除臭技术的理论深化与工程应用提供系统的参考框架。

## 一、 煤制气副产轻烃中恶臭微量硫/氮污染物的形态解析

煤制气副产轻烃中的硫/氮杂质来源于原料煤中有机硫和有机氮在高温气化及催化合成过程中的热解转化。煤中的硫元素主要以无机硫（黄铁矿硫 FeS₂、硫酸盐硫）和有机硫（硫醇、硫醚、噻吩等）形式存在，而氮元素则以吡啶型氮、吡咯型氮及季氮等形式嵌入煤大分子芳香结构中。在煤气化（温度 1300–1500 °C）和催化合成（温度 200–400 °C）过程中，这些杂原子化合物经历复杂的裂解–重组反应，最终部分以气态硫化物和氮化物形式进入副产轻烃物流。由于轻烃组分（C₁–C₄ 饱和烃）本身化学惰性高、极性低，其中溶解的微量硫/氮杂质表现出极强的活性和感官危害性，成为制约下游应用的”短板因子”。

### 1.1 硫化物赋存形态及其分布特征

煤制气副产轻烃中的硫化物种类繁多，按化学结构可划分为脂肪族硫化物和芳香族硫化物两大类，前者主要包括硫醇和硫醚，后者以噻吩及其衍生物为主。不同结构硫化物在轻烃各馏分中的分布与其沸点和极性密切相关，呈现出明显的沸点梯度关联。

硫醇（Mercaptans） 是最具恶臭特征的硫化物类别。甲硫醇（CH₃SH，沸点 5.95 °C）和乙硫醇（C₂H₅SH，沸点 35.0 °C）是煤制气副产轻烃中最常见的脂肪族硫醇。硫醇类化合物的嗅觉阈值极低——甲硫醇的嗅觉阈值约为 0.0013 ppm（1.3 ppb），乙硫醇更是低至 0.0004 ppm（0.4 ppb），这意味着即使含量在 ppb 量级，也足以产生令人难以忍受的恶臭。硫醇的形成机制主要归因于煤气化过程中煤大分子骨架中 C–S 键的热断裂以及 H₂S 与相应烷基自由基的加成反应：

R⋅+H2S→catRSH+H⋅

其中 R· 代表由烃类裂解产生的甲基、乙基等烷基自由基。由于硫醇的沸点与轻烃主体组分（甲烷沸点 –161.5 °C、乙烷 –88.6 °C、丙烷 –42.1 °C）较为接近，其在轻烃各馏分中的分配系数受操作温度和压力的显著影响，通常在 C₂ 及以上馏分中富集程度更高。

硫醚（Sulfides） 包括二甲硫（DMS, (CH₃)₂S，沸点 37 °C）、甲乙硫（EMS, CH₃SC₂H₅，沸点 67 °C）等。硫醚的恶臭强度略低于同碳数硫醇，但仍具有明显的刺激性气味。在煤制气体系中，硫醚主要由 COS 和 CS₂ 中间体的加氢转化生成：

COS+2H2→CH3SH+H2O

CH3SH+CH3OH→(CH3)2S+H2O

二硫化物（Disulfides） 如二甲基二硫（DMDS, CH₃SSCH₃，沸点 109 °C）和二乙基二硫（DEDS, C₂H₅SSC₂H₅，沸点 163 °C）在轻烃中的含量通常较低，但由于其较高的沸点和较强的氧化活性，在后续储存和运输过程中可能作为硫醇的氧化产物逐渐积累。DMDS 的嗅觉阈值约为 0.003 ppm，是重要的异味贡献因子。

噻吩类（Thiophenes） 是煤制气副产轻烃中最难脱除的硫化物类别，包括噻吩（Thiophene, bp 84 °C）、苯并噻吩（BTH, bp 220 °C）和二苯并噻吩（DBT, bp 304 °C）及其烷基取代衍生物。与脂肪族硫化物不同，噻吩类化合物具有芳香性共轭结构，C–S 键能高达 ~293 kJ·mol⁻¹，远高于硫醇中 C–S 键的 ~272 kJ·mol⁻¹，这使其在加氢条件下表现出极高的化学稳定性。噻吩在轻烃中的来源主要涉及煤气化高温区中煤芳香结构的碎片化重组——煤中大分子芳香片层边缘的含硫杂环在高温下脱落并进入气相，经冷却后以噻吩及其衍生物的形式存在于轻烃馏分中。

值得注意的是，噻吩类硫化物虽然嗅觉阈值（约 10–50 ppm）远高于硫醇类，因而在”恶臭”感官层面贡献较小，但其在催化氧化脱硫中的难脱除性使其成为 CODS 技术的主要作用对象。在煤制天然气入网标准中，噻吩类总硫含量通常被单独控制，要求 ≤ 0.1 mg·m⁻³。

表 1 总结了煤制气副产轻烃中主要硫化物的物理化学性质及分布特征。

表 1 煤制气副产轻烃中主要硫化物的理化性质与分布特征

| 硫化物名称 | 化学式 | 沸点/°C | 嗅觉阈值/ppm | C 分布倾向 | 氧化难易 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲硫醇 | CH₃SH | 5.95 | 0.0013 | C₁–C₂ | 易 |
| 乙硫醇 | C₂H₅SH | 35.0 | 0.0004 | C₂–C₃ | 易 |
| 二甲硫 | (CH₃)₂S | 37 | 0.01 | C₂ | 易 |
| 二甲基二硫 | CH₃SSCH₃ | 109 | 0.003 | C₃ | 中 |
| 噻吩 | C₄H₄S | 84 | 10–50 | C₂–C₄ | 难 |
| 苯并噻吩 | C₈H₆S | 220 | 极低 | C₄+ | 较难 |
| 二苯并噻吩 | C₁₂H₈S | 304 | 极低 | C₄+ | 极难 |

### 1.2 氮化物赋存形态及其共存现状

与硫化物类似，煤制气副产轻烃中的氮化物也呈现复杂的结构多样性，按碱性强弱可分为碱性氮化物和非碱性氮化物两大类。

碱性氮化物 主要包括吡啶（Pyridine, C₅H₅N, bp 115 °C）、喹啉（Quinoline, C₉H₇N, bp 237 °C）及其烷基取代衍生物。吡啶类化合物的氮原子上具有孤对电子，pKb 值约为 8.8（吡啶），表现出中等强度的碱性。这种碱性特征使其在负载型催化剂的酸性活性位点上发生强化学吸附，是导致催化剂酸性位中毒的主要元凶。喹啉及其衍生物由于分子体积更大、共轭程度更高，在轻烃中的分配倾向于重馏分（C₄+），但其碱性毒化能力同样显著。

非碱性氮化物 主要包括吡咯（Pyrrole, C₄H₅N, bp 130 °C）、吲哚（Indole, C₈H₇N, bp 254 °C）及其烷基衍生物。吡咯类化合物中氮原子的孤对电子参与了五元环的 π 共轭体系，导致其碱性极弱（pKb ≈ 13.6），在催化剂表面主要通过 π–π 相互作用或与活性金属中心的 d 轨道配位发生吸附。虽然非碱性氮化物的毒化能力弱于碱性氮化物，但在真实轻烃体系中，其与碱性氮化物共存时的协同效应不容忽视。

煤制气副产轻烃中氮化物的形成机制与煤气化过程中煤大分子骨架中吡啶型和吡咯型氮的热解脱除密切相关。研究表明，在 800–1200 °C 的气化温度区间内，煤中约 60%–80% 的有机氮转化为 NH₃ 和 HCN 等气态产物，其余部分则以杂环氮化物形式进入液态和固态产物。对于副产轻烃而言，部分吡啶和吲哚前驱体在合成气催化转化的中低温段（200–400 °C）通过 Diels-Alder 型环化和脱氢反应生成，最终随轻烃冷凝而被夹带。

表 2 总结了煤制气副产轻烃中主要氮化物的理化性质。

表 2 煤制气副产轻烃中主要氮化物的理化性质

| 氮化物名称 | 结构类型 | 化学式 | 沸点/°C | pKb | C 分布倾向 | 毒化能力 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 吡啶 | 碱性六元环 | C₅H₅N | 115 | 8.8 | C₃–C₄ | 强 |
| 喹啉 | 碱性稠环 | C₉H₇N | 237 | 9.0 | C₄+ | 极强 |
| 吡咯 | 非碱性五元环 | C₄H₅N | 130 | 13.6 | C₃–C₄ | 弱 |
| 吲哚 | 非碱性稠环 | C₈H₇N | 254 | 13.6 | C₄+ | 中等 |

### 1.3 恶臭协同效应：多组分异味重叠的化学本质

煤制气副产轻烃的恶臭并非单一组分的简单叠加，而是多种微量硫/氮化合物在极低浓度下产生的协同效应。这种协同效应的化学本质可以从以下几个层面加以理解。

嗅觉阈值叠加效应。 当多种具有恶臭的化合物共存时，即使每种组分的浓度远低于其单一嗅觉阈值，混合体系仍可能表现出可感知的恶臭。这一现象可用费希纳定律（Fechner’s Law）和斯特文森–韦伯定律（Stevens’ Power Law）描述。对于含硫混合体系，总的嗅味强度 Itotal 可近似表示为：

Itotal=i=1nki⋅Ci1/33

其中 Ci 为第 i 种硫化物的浓度，ki 为其嗅觉敏感系数（与嗅觉阈值成反比）。该公式表明，低浓度下硫醇类组分（ki 极大）对总嗅味的贡献占主导地位，但当硫醇被基本脱除后，噻吩类和氮化物组分的相对贡献将显著上升。

化学交叉反应。 在轻烃储存和运输过程中，不同硫/氮组分之间可能发生缓慢的交叉反应，生成新的异味物质。例如，硫醇在微量金属离子（Fe³⁺、Cu²⁺）催化下可被空气中的氧气氧化为二硫化物：

2RSH+12O2→Mn+RS−SR+H2O

二硫化物的嗅觉阈值虽高于硫醇，但其热稳定性更好，在后续加工中可能再次裂解为更具恶臭的硫醇片段，形成”二次恶臭释放”效应。此外，吲哚等氮化物可与硫醇发生亲核取代反应生成硫醚类衍生物，进一步增加异味成分的复杂性。

感官协同增强。 实验研究表明，硫醇与吡啶类化合物的混合体系在感官评价中表现出明显的协同增强效应——混合物的恶臭强度显著高于各组分恶臭强度的算术和。这种现象可能与不同气味受体在鼻腔中的交叉激活有关：硫醇主要激活 OR2T11 等特异性硫醇受体，而吡啶类则作用于 OR1A2 等胺类受体，两种受体信号在嗅觉皮层的整合过程中可能产生非线性放大效应。

综上可知，煤制气副产轻烃中恶臭微量硫/氮污染物的形态解析不能仅停留在单一组分的定性定量层面，而应从多组分共存体系的整体视角出发，综合考虑各组分的赋存分布、嗅觉贡献权重、交叉反应行为及感官协同效应。这为后续理解负载型催化剂在实际体系中的氧化行为提供了必要的组分认知基础。

（未完待续：下一部分将撰写”二、负载型催化剂上’单分子活化’的微观氧化机制”）